| Наименова-ние объекта | Наименование заказчика | Производи-тель работ | Наименование материала | Дата отбора | Место отбора пробы | Дата проведения испытаний | Результаты лабораторных испытаний | № протоко-ла испыта-ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Волгоград | МКП «ДРСУ №1» | МКП «ДРСУ №1» | вырубка тип Б марка II | 24.04.2014 г. | ул. Рокосовского пересечение с ул. Ткачева (в районе магазина «Окна и Лига») | 28.04.2014 г | не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 по показателю водонасыщения из вырубки. Коэффициент уплотнения не соответствует требованию СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», СП 78.13330.2012 | № 123/В от «29» апреля 2014 г. |
| г. Волгоград | МКП «ДРСУ №1» | МКП «ДРСУ №1» | Асфальтобетонная смесь тип Б марка II | 29.04.2014г. | АБЗ филиала МКП «ДРСУ №1» | 30.04.2014 г. 03.05. 2014 г. | Асфальтобетонная смесь не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 по зерновому составу для смеси тип Б марка II. | № 142/В от «03» мая 2014 г. |
| г. Волгоград | МУП «ДСЭР» Советского района | МУП «ДСЭР» | асфальтобетонная смесь тип Б марка II | 28.04.2014г. | ул. Полухина 61 | 30.04.2014 г. 03.05. 2014 г. | Асфальтобетонная смесь не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 по показателю водонасыщения и зерновому составу для смеси тип Б марка II | № 143/В от «03» мая 2014 г |

| г. Волгоград | МУП «ДСЭР» Советского района | МУП «ДСЭР» Советского района | вырубка тип Б марка II | 07.05.2014г. | ул. Губкина, напротив магазина «Товары для животных» | 10.05.2014 г. 12.05.2014 г. | Асфальтобетонная вырубка не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 по показателю водонасыщения образцов из вырубки. Коэффициент уплотнения не соответствует требованию СП 78.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». | № 171/В от «12» мая 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Волгоград | МУП «ДСЭР» Советского района | МУП «ДСЭР» Советского района | вырубка тип Б марка II | 05.05.2014г | ул. Автомобилистов походу от ул. Электролесовская до проспекта Университетский (между столбами 449 и 451) | 07.05.2014 г. 08.05.2014 г. | Испытанная асфальтобетонная вырубка не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 по показателю предел прочности при сжатии образцов при 50 о С. Коэффициент уплотнения соответствует требованию СП 78.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». | № 161/В от «08» мая 2014 г. |
| г. Волгоград | МКП «ДРСУ № 1» | МКП «ДРСУ № 1» | вырубка тип Б марка II | 13.05.2014г. | Перекресток ул. Рокоссовского и ул. Двинская. | 14.05.2014 г. 15.05.2014 г. | Испытанная асфальтобетонная вырубка соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 по испытанным показателям. Коэффициент уплотнения не соответствует требованию СП 78.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» | № 182/В от «15» мая 2014 г. |
| г. Волгоград | МКП «ДРСУ № 1» | МКП «ДРСУ № 1» | вырубка тип Б марка II | 12.05.2014г. | ул. Космонавтов, 14Б напротив «Автомойки». | 14.05.2014 г. 15.05.2014 г. | Испытанная асфальтобетонная вырубка не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 по показателю водонасыщение образцов из покрытия. Коэффициент уплотнения не соответствует требованию СП 78.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» | № 184/В от «15» мая 2014 г. |
| г. Волгоград | МКП «ДРСУ № 1» | МКП «ДРСУ № 1» | вырубка тип Б марка II | 12.05.2014г. | ул. Космонавтов, 14Б напротив «Автомойки». | 14.05.2014 г. 15.05.2014 г. | Испытанная асфальтобетонная вырубка не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 по показателю водонасыщение образцов из покрытия. Коэффициент уплотнения не соответствует требованию СП 78.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» | № 184/В от «15» мая 2014 г. |
| г. Волгоград | МКП «ДРСУ № 1» | МКП «ДРСУ № 1» | вырубка тип Б марка II | 12.05.2014г. | Проспект Жукова, пересечение с ул. Качинцев со стороны военного госпиталя. | 14.05.2014 г. 15.05.2014 г. | Испытанная асфальтобетонная вырубка соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 по испытанным показателям. Коэффициент уплотнения не соответствует | № 186/В от «15» мая 2014 г. |

| г. Волгоград | ООО «Спецстрой» | ООО «Спецстрой» | вырубка тип Б марка II | 14.05.2014г. | Пересечение ул. Шурухена с ул. Дегтярева (на перекрестке). | 15.05.2014 г. 16.05.2014 г. | Испытанная асфальтобетонная вырубка не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 по показателю водонасыщение образцов из покрытия. Коэффициент уплотнения не соответствует требованию СП 78.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». | № 190/В от «16» мая 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Волгоград | ООО «Спецстрой» | ООО «Спецстрой» | вырубка тип Б марка II | 14.05.2014г. | ул. Ополченская, участок кругового движения, около вещевого рынка Виктория. | 15.05.2014 г. 16.05.2014 г. | Испытанная асфальтобетонная вырубка не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 по показателю водонасыщение образцов из покрытия. Коэффициент уплотнения не соответствует требованию СП 78.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». | № 194/В от «16» мая 2014 г. |

| г. Волгоград | ООО «Спецстрой» | ООО «Спецстрой» | вырубка тип Б марка II | 14.05.2014г. | граница Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов, столб 767 (по ходу движения в центр). | 15.05.2014 г. 16.05.2014 г. | Испытанная асфальтобетонная вырубка не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 по показателю водонасыщение образцов из покрытия. Коэффициент уплотнения не соответствует требованию СП 78.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». | № 199/В от «16» мая 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Волгоград | ООО «Спецстрой» | ООО «Спецстрой» | вырубка тип Б марка II | 14.05.2014г. | ул. Еременко, д. 128. | 15.05.2014 г. 16.05.2014 г. | Испытанная асфальтобетонная вырубка не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 по показателю водонасыщение переформованных образцов и образцов из покрытия. Коэффициент уплотнения не соответствует требованию СП 78.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». | № 191/В от «16» мая 2014 г. |

| г. Волгоград | ООО «Спецстрой» | ООО «Спецстрой» | вырубка тип Б марка II | 14.05.2014г. | ул.Маршала Еременко по ходу в центр с пересечением проспектов металлургов (напротив магазина «Хомяк») | 15.05.2014 г. 16.05.2014 г. | Испытанная асфальтобетонная вырубка не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 по показателю водонасыщение переформованных образцов и образцов из покрытия. Коэффициент уплотнения не соответствует требованию СП78.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». | № 195/В от «16» мая 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Волгоград | ООО «Спецстрой» | ООО «Спецстрой» | вырубка тип Б марка II | 14.05.2014г. | ул.Еременко 13 к по ходу движения в центр. | 15.05.2014 г. 16.05.2014 г. | Испытанная асфальтобетонная вырубка не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 по показателю водонасыщение переформованных образцов и образцов из покрытия. Коэффициент уплотнения соответствует требованию СП 78.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». | № 198/В от «16» мая 2014 г. |
| г. Волгоград | ООО «Спецстрой» | ООО «Спецстрой» | вырубка тип Б марка II | 14.05.2014г. | Въезд в г. Волгоград со стороны г. Волжского, около Стэллы «Волгоград – город Герой». | 15.05.2014 г. 16.05.2014 г. | Испытанная асфальтобетонная вырубка не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 по показателю водонасыщение переформованных образцов и образцов из покрытия. Коэффициент уплотнения не соответствует требованию СП 78.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». | № 197/В от «16» мая 2014 г. |
| г. Волгоград | МКП «ДРСУ - 1» | МКП «ДРСУ - 1» | вырубка тип Б марка II | 19.05.2014г | ул. Огарева, под путепроводом. | 20.05.2014 г. 21.05.2014 г. | Испытанная асфальтобетонная вырубка не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 по показателям предел прочности при сжатии при 50ºС и водонасыщение переформованных образцов. Коэффициент уплотнения соответствует требованию СП 78.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». | № 228/В от «22» мая 2014 г. |
| г. Волгоград | МКП «ДРСУ - 1» | МКП «ДРСУ - 1» | вырубка тип Б марка II | 19.05.2014г. | Шоссе Авиаторов, между ул. Бетонная и ул. Ангарская (напротив столба 416). | 20.05.2014 г. 21.05.2014 г. | Испытанная асфальтобетонная вырубка не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 по показателю водонасыщение переформованных образцов. Коэффициент уплотнения соответствует требованию СП 78.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». | № 229/В от «22» мая 2014 г. |

| г. Волгоград | МКП «ДРСУ-1» | МКП «ДРСУ-1» | - | 12.08.2014г | АБЗ МКП «ДРСУ-1», ул. Песчанная, д. 2 «б». | 15.08.2014 г. 18.08. 2014 г. | Асфальтобетонная смесь не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 по показателю водонасыщения и зерновому составу для смеси тип Б марка II. | № 638/В от «18» авуста 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Волгоград | ООО «Альфа-Холдинг» | ООО «Альфа-Холдинг» | вырубка тип Б марка II | 10.09.2014г. | ул.Шекснинская д. 32 | 11.09.2014 г. 12.09.2014 г. | Испытанная асфальтобетонная вырубка не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 по показателю водонасыщение в образцах из покрытия. Коэффициент уплотнения не соответствует требованию СП 78.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». | № 701/В от «12» сентября 2014 г. |
| г.Волгоград | ООО «Альфа-Холдинг» | ООО «Альфа-Холдинг» | вырубка тип В марка III | 09.09.2014г. | ул. Краснополянская, д.2 (тротуар) | 11.09.2014 г. 13.09.2014 г. | Испытанная асфальтобетонная вырубка не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 по показателю водонасыщение переформованных образцов, не соответствует СНип III-10-75 «Благоустройство территорий» по показателю водонасыщение кернов из готового покрытия. Коэффициент уплотнения соответствует требованию СНип III-10-75 «Благоустройство территорий» | № 702/В от «13» сентября 2014 г. |
| г.Волгоград | ООО «Альфа-Холдинг» | ООО «Альфа-Холдинг» | вырубка тип В марка III | 09.09.2014г. | ул. Краснополянская, д.16 (тротуар) | 11.09.2014 г. 13.09.2014 г. | Испытанная асфальтобетонная вырубка не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 по показателю водонасыщение переформованных образцов, не соответствует СНип III-10-75 «Благоустройство территорий» по показателю водонасыщение кернов из готового покрытия. Коэффициент уплотнения соответствует требованию СНип III-10-75 «Благоустройство территорий» | № 703/В от «13» сентября 2014 г. |
| г.Волгоград | ООО «Альфа – Холдинг» | - | вырубка тип В марка III | - | ул. Шекснинская 27 (тротуар) | 11.09.2014 г. 13.09. 2014 г. | Асфальтобетонная смесь не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 по показателю водонасыщения. Зерновой состав не соответствует требованию ГОСТ 9128-2009 для плотныхасфальтобетонов типа В. Содержание битума в 100 % составляет 4,2% и в сверх 100% составляет 4,4%. | № 707/В от «13» сентября 2014 г. |
| г.Волгоград | ООО «Альфа-Холдинг» | ООО «Альфа-Холдинг» | вырубка тип Б марка II | 09.09.2014г. | ул. Шекснинская, д.16. | 11.09.2014 г. 13.09.2014 г. | Испытанная асфальтобетонная вырубка не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 по показателю водонасыщение переформованных образцов и кернов из готового покрытия. Коэффициент уплотнения не соответствует требованию СП 78.13330.2012 «Актуализированная редак-ция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». | № 706/В от «13» сентября 2014 г. |
| г. Волгоград | МУП ДСЭР Советского района | МУП ДСЭР Советского района | вырубка из покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 | 11.09.2014г. | Кировский район, ул. Кирова 145 напротив «Радежа» | 15.09.2014 г. 16.09.2014 г. | Испытанная вырубка из покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 не соответствует требованиям ГОСТ 31015-200 по показателю водонасыщение кернов из готового покрытия. Уплотнение, согласно ГОСТ 31015-2002 п.9.2., не достигнуто. | № 721/В от «18» сентября 2014 г. |
| г. Волгоград | ООО «Альянс-СК» | ООО «Альянс-СК» | вырубка тип Б марка II | 12.09.2014г. | Угол ул. Репина и ул. Зорге | 16.09.2014 г. 17.09.2014 г. | Испытанная асфальтобетонная вырубка не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 по показателю водонасыщение кернов из готового покрытия. Коэффициент уплотнения не соответ-ствует требованию СП 78.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». | № 717/В от «19» сентября 2014 г. |

| г.Волгоград | ООО «Альфа-Холдинг» | ООО «Альфа-Холдинг» | вырубка тип В марка III | 18.09.2014г. | ул. Шекснинская, д.27 (тротуар), около академии МВД | 22.09.2014 г. 23.09.2014 г. | Испытанная асфальтобетонная вырубка не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 по показателям водонасыщения переформованных образцов и кернов. Коэффициент уплотнения не соответствует требованию СНип III-10-75 «Благоустройство территорий». | № 733/В от «23» сентября 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Волгоград | МУП ДСЭР Советского района | МУП ДСЭР Советского района | Щебеночно-мастичная асфальтобетон-ная смесь ЩМАС-20 | 18.09.2014 | АБЗ МУП ДСЭР, ул. Лазаревая | 22.09.2014 г. 23.09.2014 г. | Испытанная щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМАС-20 не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 по показателю трещиностойкости. Зерновой состав не соответствует требованию ГОСТ 31015-2002 для смеси ЩМАС-20 на ситах 0,071;10;15. Содержание битума в 100 % составляет 6,1% и в сверх 100% составляет 6,5%. | № 734/В от «23» сентября 2014 г. |
| г. Волгоград | МУ «Комдорстрой» | ООО «Волгоградское ДСУ» | Вырубка из покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 | 23.09.2014г. | ул. Голубинская, ПК 2+60 (следственное управление). | 25.09.2014 г. 26.09.2014 г. | Испытанная вырубка из покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 не соответствует требованиям ГОСТ 31015-200 по показателю водонасыщение кернов из готового покрытия. Уплотнение, согласно ГОСТ 31015-2002 п.9.2., не достигнуто. | № 741/В от «26» сентября 2014 г. |
| г. Волгоград | МУ «Комдорстрой» | ООО «Стройдорком» | вырубка тип Б марка II | 23.09.2014 г. | ул. Грамши, 49. | 25.09.2014 г. 26.09.2014 г. | Испытанная асфальтобетонная вырубка не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 по показателю водонасыщение в образцах из покрытия. Коэффициент уплотнения не соответствует требованию СП 78.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». | № 738/В от «26» сентября 2014 г. |
| г.Волгоград. | МУ «Комдорстрой» | ООО «Альянс СК» | вырубка тип Б марка II | 23.09.2014 г. | ул. Р. Зорге, 53. | 25.09.2014 г. 26.09.2014 г. | Испытанная асфальтобетонная вырубка не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 по показателю водонасыщение в образцах из покрытия. Коэффициент уплотнения не соответствует требованию СП 78.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». | № 739/В от «26» сентября 2014 г. |
| г.Волгоград. | МУ «Комдорстрой» | Волгоградское ДСУ (Стройрезерв) | вырубка тип Б марка II | 23.09.2014 г. | ул. Советская, 35 | 25.09.2014 г. 26.09.2014 г. | Испытанная асфальтобетонная вырубка не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 по показателю водонасыщение в образцах из покрытия. Коэффициент уплотнения не соответствует требованию СП 78.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». | № 740/В от «26» сентября 2014 г. |
| г.Волгоград. | МУ «Комдорстрой» | Волгоградское ДСУ | вырубка тип Б марка II | 23.09.2014 г. | ул. Автомагистральная, 43 | 25.09.2014 г. 26.09.2014 г. | Испытанная асфальтобетонная вырубка не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 по показателю водонасыщение в образцах из покрытия. Коэффициент уплотнения не соответствует требованию СП 78.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». | № 743/В от «26» сентября 2014 г. |
| г. Волгоград | МУ «Комдорстрой» | ООО «Альянс СК» | вырубка тип Б марка II | 23.09.2014 г. | ул. Р. Зорге, 53 | 25.09.2014 г. 30.09.2014 г. | Зерновой состав асфальтобетонной смеси из вырубки не соответствует на ситах 5 и 2,5 мм применительно к требованиям ГОСТ 9128-2009. Содержание битума в смеси составляет в 100% - 4,9%, сверх 100% - 5,2%. Предел прочности при сжатии при температуре 200С, 500С и 00С, водонасыщение переформованных образцов и коэффициент водостойкости соответствует применительно к требованиям ГОСТ 9128-2009. | № 749/В от «30» сентября 2014 г. |
| г. Волгоград. | ООО «Альфа – Холдинг» | ООО «Альфа – Холдинг» | вырубка тип В марка III | 26.09.2014г | ул. Шекснинская 32 | 29.09.2014 г. 30.09. 2014 г | Асфальтобетонная смесь не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 по показателю водонасыщения, предела прочности при сжатии 50 оС, сцеплению при сдвиге при температуре 500С . Зерновой состав не соответствует требованию ГОСТ 9128-2009 для плотных асфальтобетонов типа В на ситах 2,5; 1,25; 0,63; 0,071 мм. Содержание битума в 100 % составляет 6,2% и в сверх 100% составляет 6,6%. | № 746/В от «30» сентября 2014 г. |
| г. Волгоград. | ООО «Альфа-Холдинг» | ООО «Альфа-Холдинг» | вырубка тип В марка III | 09.09.2014г. | ул. Краснополянская, д.26 (тротуар). | 11.09.2014 г. 13.09.2014 г. | Испытанная асфальтобетонная вырубка соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 по испытанным показателям. Не соответствует СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» по показателю водонасыщение кернов из готового коэффициент уплотнения не соответствует требованию СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | № 704/В от «13» сентября 2014 г. |